Description : Produit tricomposant époxy-ciment à base d’eau, destiné aux couches de ragréage avant l’application des produits du système Micré (en présence de supports avec humidité ascendante).

PRÉPARATION DU SUPPORT

Le support doit être propre, exempt d’huiles, résines, saletés, cires, efflorescences, laitances, et doit être cohésif et non friable.
Les substances étrangères doivent être éliminées par :

- ponçage

- fraisage

- sablage

- grenaillage

- lavage à haute pression

Toute stagnation d’eau doit être supprimée.

PRÉPARATION DU MÉLANGE

Le BV600 est fourni en trois composants à mélanger au moment de l’utilisation :

- Ajouter le composant B au composant A.

- Mélanger avec un agitateur électrique à faible vitesse jusqu’à obtention d’un mélange homogène.

- Ajouter lentement le composant C au mélange A+B tout en continuant à mélanger (environ 3 minutes).

- Ajouter de l’eau propre jusqu’à un maximum de 3 %.

Le produit est prêt à l’emploi.

APPLICATION

Appliquer en deux couches fines à l’aide d’une taloche E-FR-I 300x110, en insérant un treillis en fibre de verre dans la première couche.
Laisser sécher entre les couches.
Nettoyer les outils à l’eau immédiatement après usage.

RECOMMANDATIONS

- Ne pas appliquer à des températures < +5°C ou > +30°C

- Ne pas appliquer avec une humidité relative > 75 %

- Utiliser de l’eau pour le nettoyage des outils

- Se référer à la fiche de sécurité pour les informations sur la manipulation, le stockage et l’élimination

- À utiliser de préférence dans les deux ans suivant la date de production, si conservé dans son emballage d’origine fermé et à température adéquate

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Propriété | Valeur |
| --- | --- |
| Poids spécifique à 20°C | 1,7–1,8 kg/dm³ |
| Température d’application | +10°C à +35°C |
| Aspect du film sec | Mat |
| Outil recommandé | Taloche E-FR-I 300x110 |
| Rendement par kit | 5–6 m² (kit de 12,52 kg) |
| Conditionnement | A: 2,1 kg / B: 0,42 kg / C: 10 kg |
| Temps de séchage au toucher | 5 heures à 20°C |
| Séchage en profondeur | 24 heures à 20°C |
| Durée de vie du mélange (Pot Life) | Environ 180 minutes à 20°C |
| Dilution | 3 % avec eau pure |
| Nettoyage des outils | Immédiatement après usage |
| Stockage | 6 mois dans un endroit frais et sec |